RhoBench

배터리 소재 DFT 워크벤치

종 합 기 획 서

전해액 반응성 · 건식 음극 바인더 스크리닝 · 고분자 물성

작성일 2026년 9월 1일

프로토콜 버전 DFT-BINDER-v1.0

구현 규모 약 10,100행 · 자동 검증 119건 통과

# 목차

※ 목차 항목은 Word에서 «참조 → 목차 업데이트»(F9)를 누르면 쪽 번호가 채워집니다.

# 1. 개요

## 1.1 한 줄 정의

RhoBench는 배터리 소재 후보를 실제 양자화학 계산으로 걸러내는 웹 기반 워크벤치입니다. 화학 구조(SMILES 또는 3D 구조 파일)를 넣으면 PySCF로 밀도범함수이론(DFT) 계산을 수행하고, 그 결과를 «이 소재를 이 전극에 쓸 수 있는가»라는 질문으로 번역해 등급과 근거를 함께 제시합니다.

## 1.2 왜 만들었나

배터리 소재 개발에서 후보 물질은 수백 종 규모로 나옵니다. 이를 전부 합성·실측하는 것은 비용과 시간 면에서 불가능합니다. 계산으로 미리 걸러내면 실험 대상을 좁힐 수 있지만, 상용 양자화학 패키지는 다음 문제가 있습니다.

- 계산 조건 설정이 전문가 영역이라 진입 장벽이 높다

- 숫자는 나오지만 «그래서 쓸 수 있는가»라는 판단으로 이어지지 않는다

- 수백 건을 일괄 처리하고 진행 상황을 관리하는 기능이 없다

- 결과의 신뢰 수준이 표시되지 않아, 믿을 수 없는 값이 순위에 섞인다

RhoBench는 이 네 가지를 정면으로 다룹니다. 계산 조건을 «빠름·표준·정밀» 프리셋으로 묶고, 결과를 전극 구동 조건과 대조해 등급으로 환산하며, 수백 후보를 단계별 깔때기로 처리하고, 모든 값에 근거와 오차를 함께 표시합니다.

## 1.3 두 가지 사용 목적

하나의 설치본을 데이터 폴더만 분리해 두 용도로 병행 운영할 수 있습니다. 실제로 포트 8000·8001에서 두 인스턴스를 동시에 띄워 검증했습니다.

| 구분 | ① 전해액·분자 반응성 | ② 건식 음극 바인더 스크리닝 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 질문 | 양극·음극 양쪽 전위를 견디는가 | 음극에서 환원을 견디는가 |
| 주 판정축 | 산화 전위 + 환원 전위 | 환원 전위 (+ PFAS 규제·열안정성·접착) |
| 대상 | 용매·첨가제·염 | 고분자 바인더 후보 |
| 규모 | 단건~수십 건 | 수백 건 배치 |

## 1.4 설계 원칙 — 이 문서의 핵심

RhoBench의 모든 기능은 아래 네 원칙 위에 있습니다. 기능 목록보다 이 원칙이 프로그램의 성격을 규정합니다.

원칙 1. 검증되지 않은 값은 내지 않는다 예측 모델을 만들었더라도 교차검증에서 «평균값을 찍는 것»보다 낫지 않으면 탑재하지 않습니다. 실제로 유리전이온도(Tg)와 탄성 상수(E, ν)가 이 기준에 걸려 예측을 싣지 않았고, 대신 문헌값 인용과 «예측 불가» 표시로 처리했습니다. 그럴듯한 숫자를 내는 것보다 모른다고 말하는 편이 스크리닝에 유익하다는 판단입니다.

원칙 2. 계산값과 해석을 구분해 표시한다 화면의 모든 값에 «계산 / 문헌 / 해석 / 불가» 라벨을 붙입니다. DFT가 실제로 산출한 값인지, 문헌에서 인용한 값인지, 구조를 보고 붙인 해석인지 사용자가 즉시 구분할 수 있어야 합니다.

원칙 3. 판정에는 반드시 근거를 남긴다 «경계» 같은 등급만 보여주면 왜 그런지 알 수 없습니다. 판정을 구조 → LUMO → 전자친화도 → 환원 전위 → 전극 구동 범위 → 등급의 인과 사슬로 분해해 각 단계의 실제 값과 함께 제시합니다.

원칙 4. 결측을 0점으로 오판하지 않는다 데이터가 없는 평가축은 0점 처리하지 않고 그 축을 제외한 뒤 가중치를 재정규화하며, 무엇이 빠졌는지 표시합니다. 계산되지 않은 것과 나쁜 것은 다릅니다.

# 2. 시스템 구성

## 2.1 전체 구조

브라우저에서 접속하는 웹 애플리케이션이며, 계산 엔진이 같은 서버 안에서 동작합니다. 외부 인터넷 연결 없이 사내망 또는 개인 PC에서 단독 실행됩니다.

| 계층 | 구성 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 화면 | HTML · 순수 JavaScript | 입력·결과 표시·그래프(인라인 SVG). 외부 CDN 미사용 |
| API | FastAPI + uvicorn | 41개 엔드포인트. 공유 비밀번호 인증(PBKDF2) |
| 작업 큐 | 내장 워커 스레드 | 동시 실행 제한·진행률·취소·재시도 |
| 계산 엔진 | PySCF | DFT 계산 본체 |
| 구조 처리 | RDKit | SMILES 해석·conformer 탐색·구조 파일 파싱 |
| 저장소 | JSON 파일 | 작업·캠페인·계정. 별도 DB 불필요 |

## 2.2 모듈 구성

서버는 역할별로 나뉜 15개 모듈로 이루어집니다. 계산(engine)과 판정(esw·binder·screening·scoring)을 분리한 것이 구조상 핵심입니다 — 판정 기준이 바뀌어도 재계산 없이 기존 결과에 소급 적용됩니다.

| 모듈 | 행수 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| engine.py | 1,003 | DFT 계산 본체 — conformer·최적화·SCF·진동수·전위 |
| main.py | 1,095 | API 서버 · 인증 · 내보내기 |
| screening.py | 955 | 배치 스크리닝 — 캠페인·깔때기·판정 |
| geometry.py | 320 | 구조 생성 · 올리고머 전개 · 클러스터 구성 |
| polymer.py | 318 | 고분자 자체 물성 (밀도·용해도 파라미터) |
| mechanical.py | 313 | 탄성 관계식 · 사용 온도 상태 판정 |
| esw.py | 308 | 전기화학 안정 창 진단 · 인과 사슬 |
| binder.py | 303 | 건식 바인더 후보 라이브러리 · 축별 채점 |
| convergence.py | 241 | 사슬 길이 수렴 판정 |
| scoring.py | 236 | 5대 DFT Score · 가중치 · Hard Filter |
| 그 외 5개 | 약 1,300 | 프리셋·저장소·인증·조회·구조파일 |

# 3. 계산 엔진

## 3.1 계산 흐름

작업 하나가 제출되면 다음 순서로 진행됩니다. 괄호 안은 정확도 프리셋에 따라 수행 여부가 갈리는 단계입니다.

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1. 구조 생성 | RDKit ETKDGv3로 conformer 탐색 → 역장(MMFF94) 상위 후보 선별 |
| 2. DFT 재순위 | (표준 이상) 상위 후보를 DFT 단일점으로 다시 순위 매김 |
| 3. 구조 최적화 | (표준 이상) geomeTRIC 또는 pyberny로 기체상 최적화 |
| 4. 최종 단일점 | SMD 암시적 용매 + D3(BJ) 분산 보정 적용 SCF |
| 5. 기술자 추출 | 전자에너지 · HOMO/LUMO/갭 · 쌍극자 · Mulliken 전하 |
| 6. 진동수·열보정 | (표준 이상) 해석적 Hessian → ZPE·엔탈피·엔트로피·깁스 |
| 7. 용매화 에너지 | 동일 구조 기체상 SCF와의 차이 |
| 8. 산화·환원 전위 | 수직(ΔSCF) → 단열(이온 구조 재최적화) → ΔG 기반 |

## 3.2 정확도 프리셋

사용자가 계산 조건을 직접 설정하지 않아도 되도록 세 단계로 묶었습니다. 전문가 설정으로 개별 항목을 덮어쓸 수 있습니다.

|  | 빠름 | 표준 | 정밀 |
| --- | --- | --- | --- |
| conformer 수 | 5 | 15 | 30 |
| DFT 재순위 | 1 | 3 | 5 |
| 구조 최적화 | 없음 | def2-SVP | def2-TZVP |
| 진동수·열보정 | 없음 | 수행 | 수행 |
| 단일점 기저 | def2-SVP | def2-TZVP | def2-TZVP |
| Boltzmann 앙상블 | 없음 | 없음 | 적용 |
| 용도 | 1차 대량 선별 | 본 판정 | 최종 확인 |

정확도 선택이 판정을 뒤집습니다 — 실측 사례 폴리에틸렌 사슬을 «빠름(STO-3G, 구조 최적화 없음)»과 «표준»으로 각각 계산해 대조했습니다. 점유 궤도(HOMO·이온화 에너지)는 0.6~1.8 eV 차이에 그쳤으나, 비점유 궤도 쪽은 무너졌습니다. LUMO 10.79 → 1.49 eV (차이 −9.30) · 전자친화도 −13.18 → −2.59 eV (차이 +10.59) · 환원 전위 −14.62 → −2.16 V (차이 +12.46). 최소 기저(STO-3G)에는 분극·확산 함수가 없어 가상 궤도를 표현할 함수 자체가 부족합니다. 건식 음극 바인더의 핵심 게이트가 «환원 전위»인데 하필 그 축이 12 V 넘게 틀립니다. 따라서 최종 판정은 반드시 표준 이상에서 수행해야 합니다.

## 3.3 환경 조건의 실제 반영

| 설정 | 반영 방식 |
| --- | --- |
| 용매 | SMD 파라미터(유전상수·굴절률·표면장력·수소결합)로 해밀토니안에 직접 반영. 단일 용매 5종과 사용자 정의 혼합 용매(부피 가중 평균) 지원 |
| 온도 | 열역학 보정(엔탈피·엔트로피·깁스) 산출에 사용 |
| 분위기 | 기록용 메타데이터 — 단일 분자 DFT는 대기를 명시적으로 모델링하지 않음을 명시 |

«분위기»를 기록용이라고 명시한 것은 의도적입니다. 설정 항목이 있는데 실제로는 반영되지 않는다면, 그 사실을 숨기지 않고 표시하는 편이 옳다고 보았습니다.

# 4. 전기화학 안정성 판정

## 4.1 판정 기준 — 포함 관계

전극이 안정하려면 그 «구동 범위 전체»가 물질의 전기화학 안정 창(ESW) 안에 들어와야 합니다. 한쪽 끝만 보면 구동 도중에 분해되는 경우를 놓칩니다.

초기 구현은 흑연을 «0.1 V 한 점»으로 보았습니다. 그러면 환원 전위 0.05 V인 물질을 «안정»으로 통과시키지만, 실제 흑연은 방전 시 0.01 V까지 내려가므로 그 구간에서 환원됩니다. 현재는 전극별 구동 «범위»로 판정합니다.

| 전극 | 구분 | 구동 범위 (V vs Li/Li⁺) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 흑연 (Graphite) | 음극 | 0.01 ~ 0.25 | 리튬화 단계 평탄부 0.20 · 0.11 · 0.08 V |
| 실리콘 (Si) | 음극 | 0.05 ~ 0.60 | 합금화 0.1~0.3 · 탈합금화 0.3~0.5 V |
| 리튬 금속 | 음극 | 0.00 | 기준점 — 가장 가혹한 환원 조건 |
| LFP | 양극 | 3.40 ~ 3.50 | 2상 평탄부 |
| NCM811 | 양극 | 3.00 ~ 4.30 | 충전 상단 4.3 V가 산화 부담 최대치 |

## 4.2 등급

| 등급 | 의미 |
| --- | --- |
| 안정 | 구동 범위 전체가 ESW 안에 들어옴 |
| 경계 | 구동 범위 «일부 구간»에서 ESW를 벗어남 — 리튬화 도중 분해 |
| 분해 우려 | 구동 범위 «전 구간»에서 벗어남 — 전극이 작동 전위에 도달하기 전에 이미 분해 |
| 판정 불가 | 전위 데이터 없음 — 사유와 해결 방법을 함께 표시 |

## 4.3 「왜 이 판정인가」 — 인과 사슬

등급만으로는 대응할 수 없습니다. 판정을 여섯 단계로 분해해 각 단계의 실제 값과 «계산/해석» 라벨을 함께 제시합니다.

| 단계 | 내용 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| ① 구조 | 환원되기 쉬운 작용기 검출 (10종 패턴) | 해석 |
| ② LUMO | 전자가 들어갈 자리의 에너지 | 계산 |
| ③ 전자친화도 EA | 전자를 실제로 붙였을 때의 안정화 | 계산 |
| ④ 환원 전위 | E_red = EA − 1.44 V (Li/Li⁺ 기준) | 계산 |
| ⑤ 전극 구동 범위 | 해당 전극의 작동 전위 구간 | 해석 |
| ⑥ 판정 | 포함 관계 대조 결과 | 해석 |

④는 해석이 아니라 항등식입니다. 엔진이 실제로 그 뺄셈으로 전위를 산출하므로, 「EA가 크면 환원 전위가 그대로 올라간다」는 논증이 아니라 정의입니다.

## 4.4 시각 자료

- 포함 관계 그림 — 같은 전위 축에 물질의 ESW 띠와 전극 구동 띠를 겹쳐 그리고, 벗어난 구간을 붉게 칠해 몇 V 벗어났는지 표시

- EA 도약 그림 — 수직 → 단열 → ΔG 로 가며 환원 전위가 어느 단계에서 구동 범위를 넘는지 화살표로 표시

- LUMO 사다리 — 「LUMO가 낮다」가 무엇에 비해 낮은지 참고 구조군과 대조

LUMO만으로 판정하면 위험을 낮잡습니다 — 스타이렌 실측 LUMO −1.126 eV · 수직 EA −0.505 eV · 단열 EA +1.734 eV · ΔG 기반 EA +1.884 eV · 환원 전위 +0.444 V (PBE0-D3(BJ)/def2-TZVP, SMD EC/EMC 3:7). 수직 EA가 음수라는 것은 구조를 고정한 채로는 전자를 받기 싫어한다는 뜻입니다. 그런데 전자가 실제로 들어가면 음이온 구조가 완화되고 용매가 감싸면서 EA가 2.24 eV 뛰어오릅니다. LUMO로 짐작하면 환원 전위가 −0.31 V로 안전해 보이지만 실제는 +0.44 V로, 0.75 V를 낙관하게 됩니다. 이 값은 흑연 구동 범위 상단(0.25 V)보다 높으므로 «분해 우려»이며, 실리콘(0.05~0.60 V)에서는 범위 안에 들어와 «경계»가 됩니다. 원인은 비닐기가 방향족 고리와 공액되어 π* 준위가 내려간 것입니다. 포화 사슬(중합이 끝난 상태)에서는 환원 취약 작용기가 하나도 검출되지 않습니다 — 잔류 단량체는 위험하지만 중합된 사슬은 안전하다는 실무적 결론으로 이어집니다.

# 5. 배치 스크리닝

## 5.1 캠페인 개념

후보 목록 + 계산 조건 + 판정 기준 + 진행 상태를 하나로 묶은 실행 단위를 «캠페인»이라 부릅니다. 파일에 지속 저장되어 서버를 재시작해도 이어서 진행됩니다(체크포인트-재개).

- 입력: CSV 또는 XLSX 업로드, 또는 화면에서 직접 후보 등록

- 동시 실행은 1개 — 나머지는 대기열에 등록되고 자동으로 이어짐

- 일시정지 · 재개 · 취소 · 재검증 지원

- 결과 내보내기 — 계산 조건과 판정 근거 포함

## 5.2 깔때기 방식

수백 후보를 모두 정밀 계산하면 비용이 감당되지 않습니다. 단계별로 좁혀 나갑니다.

| 단계 | 정확도 | 대상 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 빠름 | 전체 후보 | 명백한 탈락자 제거 — 전위만 계산 |
| 2차 | 표준 | 1차 통과자 | 본 판정 — 구조 최적화·열보정 포함 |
| 3차 | 정밀 | 2차 통과자 | 최종 확인 + 물성 지문 전체 |

마지막 단계에서만 접착·Li⁺ 결합·용매화·BDE를 포함한 물성 지문을 계산합니다. 앞 단계는 전위만으로 돌려 비용을 아낍니다.

1차(빠름)의 전위는 낙관적으로 나오는 경향이 있으므로, 1차 컷 순위에는 환원 쪽 보수 버퍼를 적용해 실제로 위험한 후보가 조기에 탈락하지 않도록 했습니다.

## 5.3 5대 DFT Score

통과 후보를 순위 매기기 위한 종합 점수입니다. 다섯 축을 0~100으로 정규화하고 적용 소재별 가중치로 합산합니다.

| 축 | 기술자 | 채점 방식 |
| --- | --- | --- |
| 접착 | 활물질 표면 흡착 에너지 (kJ/mol) | 선형 — 강할수록 고점 |
| 전기화학 안정성 | ESW 최소 여유 (V) | 선형 — 여유가 클수록 고점 |
| 전해액 친화도 | 용매화 에너지 (kcal/mol) | 목표 범위 — 과하면 팽윤 위험 |
| 이온 상호작용 | Li⁺ 결합 에너지 (kJ/mol) | 목표 범위 — 과하면 Li⁺ 이동성 저하 |
| 화학적 안정성 | 최약 결합 해리에너지 (kJ/mol) | 선형 — 강할수록 고점 |

친화도와 이온 결합을 «높을수록 좋은 선형»이 아니라 목표 범위로 채점하는 것이 중요합니다. 전해액과 너무 친하면 바인더가 팽윤하고, Li⁺와 너무 강하게 결합하면 이온 이동을 방해합니다.

가중치 프리셋 4종(균등 · Si 음극 · 흑연 음극 · 하이니켈 양극)을 제공하며 사용자가 조정할 수 있습니다. 예컨대 흑연 음극은 전기화학 안정성에 0.30, Si 음극은 접착에 0.30을 둡니다.

## 5.4 Hard Filter와 Soft Ranking의 분리

작동 전위 창을 위반한 후보는 점수와 «별개로» 탈락 표시합니다. 치명적 약점이 다른 축의 높은 점수에 가려져 평균으로 희석되면 안 되기 때문입니다. 감점에는 반드시 사유를 남깁니다.

## 5.5 신뢰 수준 표시

| 수준 | 조건 |
| --- | --- |
| High | ΔG 기반 전위 + 열보정 포함 |
| Medium | 단열 전위 (열보정 없음) |
| Low | 수직 전위 기반 — 구조 완화 미반영, 또는 허수 진동수 존재(안장점 가능성) |

# 6. 고분자 물성 예측

## 6.1 3단계 접근

건식 음극 바인더 선정을 위해 다음 3단계를 설계했습니다.

| 단계 | 내용 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 고분자가 자체적으로 보유한 물성 예측 | 구현 (일부는 예측 미탑재) |
| Step 2 | 건식 공정이 요구하는 기계적 물성 | 부분 구현 — 상태 판정만 |
| Step 3 | 공정 조건 기준 수립 및 스크리닝 | 미착수 |

## 6.2 반복 단위 정의

그룹 기여법은 «사슬 안의 반복 단위»에 대해 정의됩니다. 모노머를 그대로 넣으면 이중결합이 남아 결합 수가 달라지고 부피가 부풀려집니다.

이웃 단위와 붙는 자리를 더미 원자로 표시해 반복 단위를 정의합니다. 이 표시가 없으면 폴리비닐알코올(−CH₂CH(OH)−)과 폴리에틸렌옥사이드(−CH₂CH₂O−)가 둘 다 에탄올로 축약되어 구분되지 않습니다.

| 고분자 | 반복 단위 Vw (cm³/mol) | van Krevelen 문헌 | 오차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 폴리에틸렌 | 20.84 | 20.46 | +1.9 % |
| 폴리프로필렌 | 31.26 | 30.68 | +1.9 % |
| 폴리아크릴로나이트릴 | 34.70 | 34.00 | +2.1 % |
| 폴리스타이렌 | 64.58 | 62.85 | +2.8 % |

## 6.3 예측하는 물성

| 물성 | 방법 | 검증 오차 | 탑재 |
| --- | --- | --- | --- |
| van der Waals 부피 | Zhao 법 (반복 단위 기준) | 문헌 대비 ±3 % | ○ |
| 밀도 ρ | 구조 기술자 회귀 | 중첩 CV 0.041 g/cm³ | ○ |
| 용해도 파라미터 δ | 구조 기술자 회귀 | 중첩 CV 1.8 MPa^0.5 | ○ |
| 응집 에너지 밀도 | δ² 유도 · DFT 이량체 경로 | δ와 동일 근거 | ○ |
| 유리전이온도 Tg | 회귀 시도 | 중첩 CV 61.6 K | × 문헌값 인용 |
| 탄성 상수 E, ν | Rao/Hartmann 회귀 시도 | 평균 찍기보다 나쁨 | × 문헌값 인용 |

검증 방법 — 중첩 교차검증 변수 선택을 교차검증으로 해놓고 그 값을 오차로 보고하면, 선택이 데이터를 본 대가가 빠집니다. 바깥 루프에서 한 종을 빼고 남은 종만으로 변수 선택까지 다시 한 뒤 예측하는 «중첩» 방식으로 재측정했습니다. 그 결과 기존에 표기하던 오차가 낙관적이었음이 드러났습니다 — 밀도 0.049 → 0.057 g/cm³, 용해도 파라미터 1.37 → 2.05 MPa^0.5. 참조를 20종에서 47종으로 늘리자 밀도 0.041 g/cm³(−29 %), 용해도 1.84 MPa^0.5(−10 %)로 개선되었습니다. 변수 선택의 안정성도 함께 좋아졌습니다 — 20종에서는 최다 선택 조합이 3/20회에 그쳤으나 47종에서는 42/47회로 수렴합니다.

## 6.4 참조 데이터셋

개수보다 구조 다양성을 우선했습니다. 비닐 주사슬만 늘려서는 새로운 후보로 외삽되지 않기 때문입니다.

| 주사슬 계열 | 종수 | 예 |
| --- | --- | --- |
| 비닐 | 20 | PVC · PVA · PAN · PMMA · 아크릴산 |
| 탄화수소 | 11 | PE · PP · PS · 폴리부타디엔 |
| 방향족 주사슬 | 5 | 폴리카보네이트 · PET · PBT · 폴리설폰 |
| 에터 | 4 | POM · PEO · 폴리테트라하이드로퓨란 |
| 에스터 | 4 | 폴리카프로락톤 · 폴리락트산 |
| 아마이드 | 2 | 나일론 6 · 나일론 6,6 |
| 실록산 | 1 | 폴리디메틸실록산 |

각 항목에 신뢰도(high 28종 / medium 19종)를 함께 저장했습니다. medium은 출처마다 편차가 있는 값으로, 사용 전 판본 대조가 필요합니다.

## 6.5 사슬 길이 수렴

모노머 하나를 계산해 «이 고분자의 성질»이라 부르면 그 값이 사슬이 길어져도 유지되는지 알 수 없습니다. 반복 단위 수를 늘려가며 같은 물성을 계산해 수렴 여부와 무한 사슬 극한값을 판정합니다.

- 수렴 판정 — 연속 두 길이의 변화가 물성별 임계값 아래로 내려갔는가

- 무한 사슬 외삽 — 1/n 선형 외삽의 절편. 말단기 효과가 1/n으로 감소한다는 표준 가정

- 크기값 제외 — 전자 에너지처럼 사슬에 비례하는 값은 수렴 대상이 아님을 표시

- 최소 정의 길이 — 에틸렌은 끊을 주사슬 단일결합이 없어 결합해리에너지가 산출되지 않음을 계산 전에 안내

두 가지 함정을 실제 계산에서 발견해 막았습니다 ① 두 점 외삽은 아무 말이나 합니다. 점이 2개면 직선이 정확히 지나가 잔차가 0이 되어 «1/n 형태가 맞는지» 확인할 방법이 없습니다. 실제로 LUMO가 18.05 eV, 갭이 27.5 eV로 외삽되었습니다. 현재는 점이 3개 이상일 때만 외삽합니다. ② 비닐 단량체의 n=1은 다른 화학종입니다. 폴리에틸렌의 n=1은 에틸렌(C=C), n=2는 부탄으로 중합하며 이중결합이 소모됩니다. 모노머와 2량체의 단위당 이중결합 수를 비교해 자동으로 n=1을 판정에서 제외합니다.

# 7. 건식 음극 바인더 스크리닝

## 7.1 판정 축

전해액 소재와 판정 기준이 다릅니다. 음극에서의 환원 내성이 핵심이고, 여기에 규제·공정·접착 요건이 더해집니다.

| 축 | 판정 내용 |
| --- | --- |
| PFAS 규제 | OECD 2021 정의 — 완전 불소화 메틸(−CF₃) 또는 메틸렌(−CF₂−) 탄소 검출 |
| 환원 안정성 | 음극 구동 범위에서 환원되지 않는가 (핵심 게이트) |
| 열 안정성 | 건식 공정 180 °C에서 견디는가 — 최약 결합 해리에너지 |
| 활물질 접착 | 표면 흡착 에너지 (흑연·Si·NCM811·LFP 조각 모델) |
| 응집력 | 이량체 결합 에너지 |
| 전해액 팽윤 | 용매화 에너지 — 낮을수록 유리 |

## 7.2 후보 라이브러리

PFAS-free 후보 14종과 현행 표준인 불소계 참조 2종(PTFE · PVDF)을 함께 제공해 대조가 가능합니다. 별도로 44종 확장 후보군을 CSV로 제공합니다.

## 7.3 사용 온도 상태 판정

모듈러스는 유리전이온도를 지나며 약 1000배 달라집니다. 그래서 «모듈러스가 얼마인가»보다 «사용 온도에서 어떤 상태인가»가 먼저입니다.

Tg만으로는 부족합니다. 반결정성 고분자는 Tg를 넘어도 결정이 하중을 받아 융점까지 강성이 남습니다. PTFE가 180 °C 건식 공정에서 형태를 유지하는 이유가 이것입니다(융점 327 °C).

| 후보 | Tg (°C) | Tm (°C) | 180 °C 에서의 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 폴리에틸렌 | −120 | 135 | 용융 — 녹아 흐름 |
| 폴리프로필렌 | −10 | 165 | 용융 |
| PVDF | −40 | 177 | 용융 |
| PTFE | −73 | 327 | 반결정 — 결정이 하중 지지 |
| 폴리비닐알코올 | 85 | 230 | 반결정 |
| 폴리아크릴로나이트릴 | 85 | — | 반결정 (녹지 않고 250 °C 분해) |
| 폴리아크릴산 | 106 | — | 고무질 (비정질, 200 °C 분해 상한) |
| 폴리이미드 | 360 | — | 유리질 |

폴리에틸렌과 폴리프로필렌이 180 °C에서 «녹는다»는 것은 건식 공정 설계에 직결됩니다. Tg만 보고 «고무질»로 판단했다면 놓쳤을 부분입니다.

Tg 근처(전이 폭 20 K + Tg 불확실성)에서는 단일 상태를 주장하지 않고 판정을 보류합니다. Tg 문헌값이 없는 구조는 «판정 불가»로 표시합니다.

계산으로 도달할 수 없는 영역 — 피브릴화 PTFE가 건식 공정을 지배하는 이유는 모듈러스가 좋아서가 아니라 전단 하에서 피브릴화하기 때문입니다. 나노피브릴을 만들어 활물질 입자를 기계적으로 얽어 잡습니다. 이것은 스칼라 물성이 아니라 형태학적·유변학적 거동이며, 어떤 그룹 기여법도 예측하지 못합니다. PFAS-free 건식 바인더 선정에서 사실상 1차 관문인데 계산으로 도달하지 않습니다. 제공할 수 있는 것은 구조 휴리스틱(선형 유연 주사슬 · 반결정성 · 초고분자량)뿐이며, 예측이 아니라 힌트로 표시해야 합니다. 최종 판단은 실측(전단 혼합 후 SEM)이어야 합니다.

# 8. 방법론의 한계

이 장은 프로그램이 «할 수 없는 것»을 명시합니다. 시연과 보고에서 가장 먼저 질문받을 부분이며, 미리 밝혀두는 편이 신뢰에 유리합니다.

## 8.1 DFT가 다루는 분자 운동

표준 이상에서 해석적 Hessian을 계산하므로 결합 신축·굽힘 진동은 반영됩니다. 다만 강체회전·조화진동자·이상기체 근사(RRHO) 위에 있습니다.

| 항목 | 반영 여부 |
| --- | --- |
| 결합 신축 · 굽힘 | 조화 근사로 반영 |
| 결합 회전 (torsion) | 형식적으로만 — 저진동수라 조화 근사가 가장 심하게 깨지는 지점 |
| 컨포머 | 정적 열거만 (5~30개) — 동역학 아님 |
| 비조화성 | 없음 |
| 사슬–사슬 상호작용 | 없음 — 분자 1개만 계산 |
| 응집상 패킹 · 자유부피 | 없음 — 용매는 연속체 유전체로 근사 |
| 사슬 엉킴 (entanglement) | 없음 |
| 시간 · 온도 의존성 | 없음 |

## 8.2 기계적 물성이 나오지 않는 이유

모듈러스·인장강도·신율·인성은 이 프로그램에서 산출되지 않습니다. 정확도를 올려서 해결되는 문제가 아니라 방법론이 다른 문제입니다.

- 분자가 하나뿐입니다. 고분자의 기계적 물성은 사슬 «사이»에서 나옵니다 — 반데르발스 응집, 사슬 간 수소결합, 결정성, 엉킴. 이웃 사슬이 계산에 없습니다.

- 사슬이 너무 짧습니다. 폴리에틸렌의 엉킴 분자량은 약 1,000~1,300 g/mol로 주사슬 탄소 70~90개 수준입니다. 실제로 계산하는 것은 탄소 10개 안팎으로 자릿수가 다릅니다.

기계적 물성이 필요하면 분자동역학(MD)이나 그룹 기여법이 맞습니다. 역할 분담은 다음과 같습니다.

| 계층 | 방법 | 대체 불가한 이유 |
| --- | --- | --- |
| 전기화학 게이트 | DFT | 전자 이동·결합 절단은 고전 역장에 없는 물리 |
| 기계 물성 | 그룹 기여법 | 즉시 산출 — 스크리닝 속도 |
| 최종 검증 | MD | 응집상 · 엉킴 |
| 피브릴화 | 실측 | 계산으로 도달 불가 |

## 8.3 열역학적 스크리닝의 성격

이 판정은 «분해될 수 있는가»를 보는 열역학적 기준이며, «실제 배터리에서 못 쓴다»는 뜻이 아닙니다. 에틸렌 카보네이트는 흑연에서 환원 분해되지만 안정적인 SEI 피막을 형성해 상용 전해액의 주성분으로 쓰입니다. 동역학적 보호 효과는 이 판정에 반영되어 있지 않으며, 화면에도 그대로 표시됩니다.

## 8.4 예측을 싣지 않은 항목

| 항목 | 검증 결과 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 유리전이온도 Tg | 중첩 CV 61.6 K (참조셋 표준편차 89 K) — 평균 찍기와 큰 차이 없음 | 문헌값 인용, 미지 구조는 «예측 불가» |
| 영률 E | 중첩 CV 0.564 GPa vs 평균 찍기 0.396 — 42 % 나쁨 | 문헌값 10종 인용 |
| 푸아송비 ν | 0.0244 vs 0.0189 — 나쁨 | 문헌값 인용 |
| Rao/Hartmann 몰함수 | 1259 vs 906 · 947 vs 679 — 나쁨 | 관계식만 제공 |

탄성 상수가 예측되지 않는 이유는 데이터 부족만이 아닙니다. 유리질 고분자의 영률은 2.3~3.5 GPa(표준편차 0.41)로 폭이 좁습니다. 유리질이기만 하면 모듈러스는 다 비슷하므로, 후보를 가르는 것은 모듈러스 값이 아니라 «사용 온도에서 유리질인가»입니다.

검증 없이 Tg 회귀 계수가 추가되면 자동 검증이 실패하도록 테스트를 넣어 두었습니다.

# 9. 운영

## 9.1 설치 및 실행

설치 스크립트 한 번으로 준비되며, 이후에는 실행 스크립트만 사용합니다.

| 스크립트 | 역할 |
| --- | --- |
| scripts/setup.sh | 가상환경 생성 · 의존성 설치 (최초 1회) |
| scripts/start.sh | 서버 실행 (포트 8000) — 최초 실행 시 비밀번호 설정 |
| scripts/start_binder.sh | 바인더 전용 인스턴스 (포트 8001, 별도 데이터 폴더) |
| scripts/prune_jobs.py | 오래된 작업 정리 |

## 9.2 인증

공유 비밀번호 방식입니다. 비밀번호는 PBKDF2-HMAC-SHA256으로 해시해 저장하며 평문은 남기지 않습니다. 세션은 HttpOnly 쿠키로 관리되고, 비밀번호를 변경하면 기존 세션이 전부 무효화됩니다.

## 9.3 보호 한도

| 항목 | 기본값 | 조정 |
| --- | --- | --- |
| 최대 원자 수 | 60 | RHOBENCH_MAX_ATOMS |
| 동시 작업 수 | 4 | RHOBENCH_MAX_ACTIVE_JOBS |
| 데이터 폴더 | data/ | RHOBENCH_DATA_DIR |
| 점수 앵커 | 내장값 | RHOBENCH_SCORE_ANCHORS (JSON) |

## 9.4 결과 공유

- HTML 스냅샷 — 계산 결과를 단일 HTML 파일로 내보냅니다. 외부 요청이 전혀 없는 자립형 파일이라 파일을 그대로 전달하면 브라우저에서 열립니다(검증 완료: 외부 요청 0건).

- CSV 내보내기 — 캠페인 결과를 계산 조건·판정 근거와 함께 내보냅니다.

운영상 주의 — 계산 중 서버 재시작 금지 계산 워커가 API 서버와 같은 프로세스에서 동작합니다. 서버를 재시작하면 진행 중이던 계산이 중단되고 처음부터 다시 시작됩니다. 실제로 이 문제로 장시간 계산을 여러 차례 잃었습니다. 긴 계산 중에는 화면 확인이나 코드 반영을 위한 재시작을 피하고, 필요하면 계산 전용 인스턴스를 별도 포트로 띄워 그쪽은 건드리지 않는 방식을 권합니다.

# 10. 현재 상태와 향후 과제

## 10.1 구현 완료

| 영역 | 내용 |
| --- | --- |
| 계산 엔진 | PySCF 기반 DFT — 최적화·진동수·전위·용매화·BDE·표면 흡착 |
| 입력 | SMILES · SDF/MOL · XYZ · CSV/XLSX 일괄 업로드 · 화학물질 조회 |
| 판정 | 포함 관계 기반 ESW 등급 · 인과 사슬 진단 · 신뢰 수준 |
| 배치 | 캠페인 · 깔때기 · 체크포인트 재개 · 5대 Score · Hard Filter |
| 고분자 | 반복 단위 · 밀도 · 용해도 파라미터 · 사슬 길이 수렴 · 상태 판정 |
| 화면 | 9개 주 화면 · 인라인 SVG 그래프 · 3D 구조 뷰어 |
| 문서 | 기획서 6종 · 실행 안내 |
| 검증 | 자동 테스트 119건 |

## 10.2 향후 과제

| 과제 | 내용 | 선행 조건 |
| --- | --- | --- |
| Step 2 완성 | Rao/Hartmann 그룹 증분표 도입해 탄성 상수 산출 | van Krevelen 문헌 표 입력 |
| Step 3 착수 | 공정 조건(캘린더 압력·롤 온도·라인 속도) 기준 수립 | Step 2 완성 |
| Tg 예측 | 참조를 300종 규모로 확장 후 재검증 | 문헌 데이터 확보 |
| MD 연계 | 최종 후보 2~3종에 대한 응집상 검증 | 외부 도구 연계 설계 |
| 계산·서버 분리 | 워커를 별도 프로세스로 분리 | - |
| 피브릴화 지표 | 구조 휴리스틱 플래그 (예측 아님을 명시) | 실측 데이터와 대조 |

## 10.3 맺음

RhoBench는 «계산 결과를 보여주는 도구»가 아니라 «판단을 돕고 그 판단의 근거와 한계를 함께 밝히는 도구»를 지향합니다.

개발 과정에서 실제로 여러 차례, 그럴듯한 예측 모델을 만들었다가 교차검증에서 «평균값을 찍는 것»보다 낫지 않다는 결과를 받고 탑재를 포기했습니다. 유리전이온도와 탄성 상수가 그렇습니다. 스크리닝 도구에서 근거 없는 숫자는 없는 것보다 해롭다고 보았기 때문입니다.

같은 이유로 판정 기준의 결함도 발견되는 대로 고쳤습니다. 흑연을 한 점이 아닌 구동 범위로 보게 된 것, 반복 단위 정의를 바로잡은 것, 두 점 외삽을 거부하게 된 것이 모두 실제 계산에서 이상한 값을 만나 역추적한 결과입니다.

이 문서에 «할 수 없는 것»을 별도의 장으로 둔 것도 같은 맥락입니다.