RhoBench   분자 물성 · DFT 워크벤치

기 획 서

고분자 물성 예측 → 공정 요구 정의 → 적합성 스크리닝

건식 음극 바인더 선별을 위한 3단계 체계 구축

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026년 8월 |
| 문서 목적 | 고분자가 «자체적으로 보유한 물성»을 먼저 예측하고, 건식 공정이 «요구하는 물성»을 선택한 뒤, 둘을 대조해 후보를 선별하는 체계 설계 |
| 설계 원칙 | 물질의 성질과 공정의 요구를 분리한다 — 공정 조건이 바뀌어도 물성 예측 결과는 재사용된다 |
| 대응 상용 도구 | Materials Studio Synthia (QSPR 고분자 물성 예측), Schrödinger Materials Science Suite |
| 선행 문서 | 05_RhoBench_건식음극바인더_기획서.docx |

# 목차

※ 목차의 쪽 번호는 Word에서 [Ctrl+A] → [F9] 를 누르면 갱신됩니다.

# 1. 왜 3단계로 나누는가

## 1.1 현재 방식의 한계

지금 RhoBench의 바인더 판정은 «환원 안정성 · 열 안정성 · 접착 · 응집»을 계산해 바로 결론을 냅니다. 판정 기준이 코드 안에 박혀 있어, 공정 조건이 달라지면 기준을 다시 짜야 합니다.

그런데 실제로는 두 가지가 섞여 있습니다.

| 구분 | 성격 | 예 | 바뀌는가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고분자 자체 물성 | 물질이 원래 가진 성질 — 공정과 무관 | 유리전이온도 Tg · 열분해 온도 Td · 용해도 파라미터 δ · 탄성계수 E | **바뀌지 않음** 한 번 계산하면 영구 재사용 |
| 공정 요구 물성 | 공정이 물질에게 요구하는 조건 | «Tg가 공정온도보다 낮을 것» · «Td가 공정온도보다 50 °C 이상 높을 것» | **공정마다 다름** 온도·전단·설비에 따라 변함 |

핵심 판단 이 둘을 섞어 두면, 공정 조건을 하나 바꿀 때마다 DFT 계산을 처음부터 다시 돌려야 합니다. 분리하면 «물성 DB»를 한 번 쌓아 두고, 공정 기준만 갈아 끼우며 몇 초 만에 재스크리닝할 수 있습니다. 건식 공정은 아직 표준이 확립되지 않아 조건이 자주 바뀌므로, 이 분리가 실질적인 이득이 됩니다.

## 1.2 3단계 구조

| 단계 | 질문 | 산출물 | 재계산 필요성 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Step 1** 고분자 물성 예측 | 이 고분자는 어떤 성질을 가지는가? | 물성 카드 (Tg · Td · δ · E · CED …) 후보별 1건, 영구 보관 | 후보를 새로 추가할 때만 |
| **Step 2** 공정 요구 정의 | 우리 건식 공정은 무엇을 요구하는가? | 요구 물성 목록 + 각 물성의 허용 범위 (공정 프로파일) | 공정 조건을 바꿀 때 |
| **Step 3** 적합성 스크리닝 | 어느 후보가 이 공정에 맞는가? | 게이트 통과 여부 + 가중 점수 + 순위 + 상충 관계(파레토) | **즉시** (계산 없이 대조만) |

표 1-1. Step 1의 비싼 계산은 한 번, Step 2·3은 몇 초 — 공정 조건 탐색이 자유로워진다

# 2. Step 1 — 고분자 자체 물성 예측

## 2.1 예측 대상 물성

공정과 무관하게 고분자가 보유한 성질입니다. 각 물성마다 예측 경로와 신뢰도가 다르므로, 이를 함께 표기하는 것이 이 단계의 핵심입니다.

### 열적 물성

| 물성 | 기호 | 단위 | 예측 방법 | 신뢰도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유리전이온도 | Tg | °C | 그룹기여법(van Krevelen·Bicerano) + 주사슬 회전 장벽 DFT 보정 | ±20~30 K |
| 융점 | Tm | °C | 그룹기여법 (결정성 고분자에 한함) | ±30 K |
| 열분해 개시 온도 | Td | °C | 최약 결합 BDE(DFT)와 문헌 TGA의 상관식 | 순위 신뢰 |
| 열용량 | Cp | J/(g·K) | 진동수(DFT) 기반 통계역학 | ±10 % |

### 응집·용해 물성

| 물성 | 기호 | 단위 | 예측 방법 | 신뢰도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 응집 에너지 밀도 | CED | J/cm³ | 이량체 결합 에너지(DFT) ÷ 반복 단위 vdW 부피(RDKit) | 순위 신뢰 |
| 용해도 파라미터 | δ | MPa^0.5 | √CED (Hildebrand) | ±2 MPa^0.5 |
| Hansen 3성분 | δd·δp·δh | MPa^0.5 | 분산 = D3 성분 · 극성 = 쌍극자 · 수소결합 = 주개·받개 수 회귀 | 정성적 |
| 밀도 | ρ | g/cm³ | 그룹기여법 (vdW 부피 + 충전율) | ±5 % |
| 표면 에너지 | γ | mN/m | 그룹기여법 + 극성 성분 분해 | ±20 % |

### 사슬·역학 물성

| 물성 | 기호 | 단위 | 예측 방법 | 신뢰도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주사슬 회전 장벽 | ΔE_rot | kJ/mol | backbone 이면각 30° 간격 완화 스캔 (DFT) | 계산값 직접 |
| 특성비 (사슬 강성) | C∞ | — | 회전 장벽 기반 RIS 근사 | 정성적 |
| 얽힘 분자량 | Me | g/mol | C∞ + 사슬 단면적 상관 | **순위만** |
| 탄성계수 | E | GPa | CED + 그룹기여법 상관 | **순위만** |
| 회전 자유도 밀도 | — | — | 회전 가능 결합 ÷ 중원자 수 (RDKit, 비용 0) | 사전 선별용 |

### 전기화학·규제 (기존 구현분)

| 물성 | 예측 방법 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| PFAS 해당 여부 | OECD 2021 구조 규칙 (계산 불필요) | **구현 완료** |
| 환원·산화 전위 | 수직·단열·ΔG 기반 (DFT) | **구현 완료** |
| 최약 결합 BDE | 균일 분해 + 라디칼 재최적화 + ZPE·298 K (DFT) | **구현 완료** |
| 활물질 흡착 에너지 | 대용 클러스터 + BSSE 보정 (DFT) | **구현 완료** |
| 이량체 결합 에너지 | 접촉 이완 + BSSE 보정 (DFT) | **구현 완료** |

## 2.2 3계층 예측 구조

모든 물성을 DFT로 구할 수는 없고, 그럴 필요도 없습니다. 비용과 정확도가 다른 세 계층을 조합합니다.

| 계층 | 방법 | 비용 | 담당 물성 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L1** 즉시 | RDKit 구조 기술자 + 그룹기여법 (van Krevelen · Bicerano QSPR) | 초 단위 | Tg · Tm · ρ · γ · E 개략 · δ 개략 | 후보 수백 종 사전 선별 |
| **L2** DFT | PySCF — 회전 장벽 · BDE · 이량체 · 전위 | 분~시간 | Td · CED · ΔE_rot · 전기화학 | L1 통과 후보의 정밀 물성 |
| **L3** 수렴 | 사슬 길이 n = 1·2·3·5·8 연속 계산 후 외삽 | L2 × 5 | 위 물성의 «무한 사슬 극한값» | 최종 후보 확정 |

그룹기여법을 넣는 이유 van Krevelen과 Bicerano의 그룹기여법은 고분자 물성 예측의 산업 표준이며, Materials Studio의 Synthia 모듈이 정확히 이 방식입니다. 반복 단위 구조만으로 Tg·밀도·용해도 파라미터를 수 초 만에 냅니다. 정확도는 Tg 기준 ±20~30 K 수준으로 DFT보다 못하지만, 후보 수백 종을 훑는 1차 선별에는 충분합니다. DFT는 여기서 살아남은 후보에만 씁니다. 두 방법은 경쟁 관계가 아니라 순서 관계입니다.

## 2.3 사슬 길이 수렴 (L3)

현재 «구조: 모노머 / 2량체 / 3량체» 설정은 세 길이 중 하나를 골라 한 번 계산합니다. 이 값이 실제 고분자를 대표하는지 판단할 근거가 없다는 것이 문제입니다.

| 항목 | 현재 | Step 1에서의 개선 |
| --- | --- | --- |
| 계산 횟수 | 선택한 길이 1회 | n = 1·2·3·5·8 연속 |
| 산출 | 그 길이에서의 값 | 값의 수렴 곡선 + 무한 사슬 외삽값 |
| 판단 근거 | 없음 — 대표성 불명 | 연속 두 점 차이가 임계값 이하면 «수렴» |
| 후보 비교 | 길이가 달라도 그대로 비교됨 | 동일 수렴 기준 값끼리 비교 |
| 미수렴 시 | 알 수 없음 | «미수렴 — 더 긴 사슬 필요» 경고 |

### 실제 사례 — 계산 자체가 불가능한 경우

검증 중 확인한 사례입니다. 폴리에틸렌 모노머(에틸렌)는 이중결합 하나뿐이라 끊을 주사슬 단일결합이 없어 BDE가 산출되지 않습니다.

| 구조 | 생성 SMILES | 끊을 수 있는 결합 | BDE |
| --- | --- | --- | --- |
| PE 모노머 | C=C | 0개 | **계산 불가** |
| PE 2량체 | CCCC | 3개 | 산출됨 |
| PE 3량체 | CCCCCC | 5개 | 산출됨 |
| PAA 모노머 | C=CC(=O)O | 2개 | 산출됨 (곁사슬 결합 존재) |

이는 정확도 문제가 아니라 값의 부재입니다. 수렴 확인 이전에, 물성이 정의되는 최소 사슬 길이를 자동으로 판별해야 합니다.

## 2.4 물성 카드 — Step 1의 산출물

후보 1종당 물성 카드 1장이 만들어지고 영구 보관됩니다. 공정 조건과 무관하므로 한 번 만들면 재사용됩니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 식별 | 이름 · 반복 단위 SMILES · 계열 · CAS(있으면) |
| 물성값 | 위 2.1의 전 물성 + 각각의 예측 계층(L1/L2/L3) |
| 신뢰도 | 물성별 «절대값 신뢰 / 순위만 신뢰 / 정성적» 등급 |
| 수렴 정보 | 사슬 길이별 값 · 수렴 여부 · 외삽값 |
| 계산 조건 | 범함수 · 기저함수 · 용매 모델 · 버전 (provenance) |
| 미산출 항목 | 값이 나오지 않은 물성과 그 사유 |

# 3. Step 2 — 건식 공정 요구 물성 정의

## 3.1 건식 전극 공정 흐름과 요구

건식 공정은 용매 없이 분말을 섬유화해 전극을 만듭니다. 각 단계가 바인더에게 서로 다른 것을 요구하며, 어떤 요구는 서로 상충합니다.

| 공정 단계 | 일어나는 일 | 바인더에 대한 요구 | 대응 물성 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 건식 혼합 | 활물질·도전재·바인더 분말 혼합 | 뭉치지 않고 고르게 분산될 것 | 표면 에너지 γ · 응집 억제 |
| ② 피브릴화 | 고전단 + 승온으로 바인더가 섬유로 늘어남 | **사슬이 움직이되 끊기지 않을 것** | Tg < 공정온도 < Td − 마진 · 결정성 · 얽힘 분자량 Me · 연신성 |
| ③ 시트 성형 | 섬유망이 분말을 잡아 자립 필름 형성 | 필름이 찢어지지 않을 것 | 인장강도 · 파단신율 · CED |
| ④ 라미네이션 | 집전체(Cu)에 열압착 | 집전체에 붙을 것 | 접착 일 · 표면 에너지 정합 · 극성 |
| ⑤ 캘린더링 | 압연으로 밀도·두께 조정 | 소성 변형 후 회복되지 않을 것 | 항복 강도 · 탄성계수 E |
| ⑥ 전지 내 사용 | 충방전 · 전해액 접촉 · 활물질 팽창 | 녹지 않고 · 분해되지 않고 · 팽창을 견딜 것 | δ 차이(팽윤) · 환원 전위 · 탄성 |

표 3-1. 공정 단계 → 요구 → 물성 매핑. ②가 건식 공정의 성패를 가르는 단계

## 3.2 피브릴화 공정 창

가장 중요한 조건 피브릴화는 «사슬이 움직일 수 있을 만큼 뜨겁고, 분해되지 않을 만큼 차가운» 온도 구간에서만 일어납니다. Tg < 공정 온도 < Td − 안전 마진 이 구간이 좁거나 존재하지 않는 후보는 공정 온도를 아무리 조절해도 쓸 수 없습니다. Step 1에서 Tg와 Td를 먼저 구해 두는 이유가 이것입니다.

| 조건 | 의미 | 기본 설정값 | 조정 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공정 온도 T_p | 피브릴화 시 도달 온도 | 150 °C | 설비·활물질에 따라 100~200 °C |
| Tg 상한 | T_p − Tg ≥ 여유 | Tg ≤ T_p − 20 °C | 사슬 운동이 충분히 활성화될 것 |
| Td 하한 | Td − T_p ≥ 마진 | Td ≥ T_p + 50 °C | 체류 시간·산화 분위기 고려 |
| 결정성 | 반결정성 필요 | Tm 존재 | PTFE의 피브릴화는 결정 영역이 기여 |
| 얽힘 | 사슬 얽힘 충분 | Me 하위 50 % | 얽힘이 적으면 섬유가 끊어짐 |

## 3.3 요구 물성 선택 방식

사용자가 «우리 공정은 이것을 요구한다»를 화면에서 직접 구성합니다. 코드 수정 없이 프로파일로 저장·전환합니다.

| 구성 요소 | 설정 내용 | 예 |
| --- | --- | --- |
| 필수 게이트 | 하나라도 어기면 탈락 | PFAS-free · Td ≥ T_p + 50 · 음극 환원 안정 |
| 공정 창 | 허용 범위(상·하한) | Tg 20~120 °C · δ 15~20 MPa^0.5 |
| 가중 축 | 점수화 대상 + 가중치(합 100) | 접착 30 · 응집 25 · 팽윤저항 25 · 유연성 20 |
| 무시 축 | 이번 공정에서 보지 않을 물성 | 예: 이온 전도성(음극 바인더에서는 부차적) |

### 공정 프로파일 (프리셋)

| 프로파일 | 공정 온도 | 특징 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 건식 표준 | 150 °C | PTFE 대체 기준 설정 | 일반 건식 음극 |
| 저온 건식 | 120 °C | Td 마진 완화, Tg 상한 강화 | 열에 약한 활물질 병용 |
| 고온 건식 | 180 °C | Td 요건 강화 | 고속 생산 라인 |
| Si 음극 특화 | 150 °C | 탄성·자가치유 가중 상향 | Si 팽창 대응 중시 |
| 사용자 정의 | 직접 입력 | 전 항목 수동 설정 | 신규 공정 탐색 |

# 4. Step 3 — 적합성 스크리닝

## 4.1 판정 순서

Step 1의 물성 카드와 Step 2의 공정 프로파일을 대조합니다. 계산이 아니라 대조이므로 즉시 끝나며, 프로파일을 바꿔가며 반복할 수 있습니다.

- **게이트 판정** — 필수 조건 위반 시 즉시 탈락 (사유 명시)

- **공정 창 판정** — 허용 범위 이탈 시 감점 또는 경고

- **가중 점수** — 통과 후보를 가중치로 점수화

- **순위·파레토** — 종합 순위와 상충 관계 시각화

- **민감도** — 가중치를 흔들어도 순위가 유지되는지 확인

## 4.2 점수 산출 원칙

근거 없는 정밀도를 만들지 않는다 물성마다 신뢰도가 다릅니다. 절대값을 믿을 수 있는 물성(환원 전위)과 순위만 유효한 물성(접착 에너지)을 같은 방식으로 점수화하면, 결과가 실제보다 정밀해 보입니다. 따라서 절대 기준이 있는 축은 기준 대비 마진으로, 상대 축은 후보군 내 백분위로 환산한 뒤 가중 합산합니다. 최종 점수 옆에는 «어느 축이 절대이고 어느 축이 상대인지»를 항상 함께 표시합니다.

| 축 종류 | 점수 환산 | 표시 |
| --- | --- | --- |
| 절대 기준 있음 | 기준 대비 마진을 0~100으로 정규화 | 값 + 기준 + 마진 함께 표시 |
| 상대 순위만 | 후보군 내 백분위 | «N종 중 K위» 형태 — 절대값은 참고로만 |
| 게이트 | 점수 없음 — 통과/탈락 | 탈락 사유 명시 |
| 미산출 | 점수 없음 — **판정 보류** | 사유와 해결 방법 명시 |

«미산출»을 «0점»이나 «통과»로 처리하지 않는 것이 중요합니다. 앞선 검증에서 폴리에틸렌의 열 안정성이 계산되지 않았는데도 «통과»로 요약되던 결함을 이미 수정한 바 있습니다.

## 4.3 상충 관계 처리

바인더 물성은 서로 대립합니다. 하나를 올리면 다른 하나가 내려가므로, 단일 점수만으로는 판단을 그르칩니다.

| 상충 쌍 | 관계 | 판단 방법 |
| --- | --- | --- |
| 접착력 ↔ 분산성 | 표면 상호작용이 강하면 뭉치기도 쉬움 | 파레토 프론트에서 균형점 선택 |
| 사슬 유연성 ↔ 필름 강도 | 유연하면 피브릴화는 쉽고 강도는 낮음 | 공정 창 안에서 강도 우선 |
| 극성 ↔ 팽윤 저항 | 극성이 높으면 집전체 접착은 좋고 전해액에 잘 녹음 | δ 거리로 팽윤을 별도 게이트 처리 |
| Tg 낮음 ↔ 사용 온도 안정성 | 가공은 쉽고 전지 작동 온도에서 무름 | Tg 하한도 함께 설정 |

파레토 프론트에 «지배당하지 않는» 후보만 남겨 표시하고, 나머지는 «어느 후보에게 모든 축에서 밀리는지»를 함께 보여 줍니다.

## 4.4 화면

| 화면 | 역할 | 핵심 요소 |
| --- | --- | --- |
| 물성 카드 | Step 1 결과 열람 | 물성값 + 예측 계층 배지(L1/L2/L3) + 신뢰도 + 수렴 곡선 |
| 공정 프로파일 | Step 2 정의 | 프리셋 선택 · 게이트/공정창/가중치 편집 · 저장 |
| 적합성 판정 | Step 3 결과 | 게이트 통과표 · 가중 점수 순위 · 파레토 산점도 · 민감도 |
| What-if | 조건 탐색 | 공정 온도 슬라이더 → 통과 후보 수가 실시간 변동 |

What-if 화면이 3단계 분리의 가장 큰 실익입니다. 공정 온도를 120→180 °C로 끌어 보며 «몇 도부터 어떤 후보가 살아나는가»를 즉시 볼 수 있습니다 — 재계산이 필요 없기 때문입니다.

# 5. 구현 계획

## 5.1 데이터 구조

물성 카드 (후보당 1건, 영구)
  ├ 식별      이름 · SMILES · 계열
  ├ 물성      { Tg: {value, layer:'L1', confidence:'±25K'}, ... }
  ├ 수렴      { n: [1,2,3,5,8], values: [...], converged: true }
  └ provenance 계산 조건 전체
공정 프로파일 (조건당 1건, 편집 가능)
  ├ gates     [{property:'Td', op:'>=', value:'T_p+50'}, ...]
  ├ windows   [{property:'Tg', min:20, max:120}, ...]
  └ weights   {adhesion:30, cohesion:25, swelling:25, flexibility:20}
판정 결과 = 물성 카드 × 공정 프로파일  (계산 없이 즉시)

## 5.2 단계별 작업

| 구간 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1차 | 그룹기여법(L1) 모듈 — Tg · ρ · δ · γ 즉시 예측 | 계산 없이 후보 수백 종 사전 선별 가능 |
| 2차 | 사슬 길이 수렴(L3) — n 연속 계산 · 외삽 · 최소 길이 자동 판별 | 후보 간 공정 비교 확보 |
| 3차 | CED·Hansen·회전 장벽 등 DFT 물성(L2) 추가 | 물성 카드 완성 |
| 4차 | 공정 프로파일 편집기 + 게이트/창/가중치 엔진 | Step 2 사용 가능 |
| 5차 | 적합성 판정 · 파레토 · What-if 화면 | Step 3 사용 가능 — 3단계 체계 완성 |
| 6차 | 문헌 물성 대조 검증 · 보정 계수 조정 | 정확도 근거 확보 |

1차·2차를 먼저 하는 이유는, 이것이 없으면 이후 모든 순위가 사슬 길이 artifact에 오염되기 때문입니다. 화면(4·5차)은 데이터가 신뢰할 수 있게 된 뒤에 만듭니다.

## 5.3 검증 계획

| 검증 대상 | 방법 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| Tg 예측 | PE·PP·PAA·PAN·PVA·PS 등 문헌 Tg와 대조 | 평균 절대 오차 30 K 이내 · 순위상관 0.8 이상 |
| δ 예측 | 문헌 Hildebrand 파라미터와 대조 | ±2 MPa^0.5 |
| Td 순위 | 문헌 TGA 개시 온도 순위와 대조 | 순위상관 유의 |
| 사슬 수렴 | n 증가에 따른 지표 변화 | n = 5~8에서 수렴 |
| 기준군 정합 | PTFE를 표준 프로파일로 판정 | PFAS 게이트만 탈락, 나머지 축은 상위권 |
| What-if 일관성 | 공정 온도 변화에 따른 통과 후보 변동 | 온도 상승 시 Tg 게이트 완화·Td 게이트 강화가 물리적으로 타당 |

# 6. 한계와 전제

3단계 체계로도 넘을 수 없는 경계입니다. 결과를 인용할 때 함께 밝혀야 합니다.

| 항목 | 예측 가능 범위 | 불가능 · 주의 |
| --- | --- | --- |
| Tg · Tm | 동종 계열 내 순위와 개략값 | ±20~30 K — 두 후보의 Tg 차이가 30 K 이내면 순위를 신뢰하지 말 것 |
| 탄성계수 · 강도 | 후보 간 상대 순위 | 절대값 불가 — 분자량·결정화도·가공 이력이 지배 |
| 피브릴화 | 가능성이 낮은 후보 배제 | «피브릴화된다»는 예측 불가 — 사슬 얽힘·결정 형태학은 재료 현상 |
| 접착력 | 후보 간 상대 순위 | 대용 클러스터 기반 · 집전체(Cu) 미모델링 |
| 가공성 | **불가** | 혼련·전단 이력·설비 의존 — 공정 실험 영역 |
| 장기 신뢰성 | **불가** | 사이클 수명·열화는 계산 범위 밖 |

## 6.1 이 체계의 위치

Step 1~3은 «합성·평가할 후보를 고르는» 단계에 씁니다. 후보 수백 종에서 실험할 10종 내외를 고르는 데 충분하며, 그 10종의 우열은 실험이 결정합니다. 계산은 실험을 대체하지 않고 실험의 출발점을 좁힙니다.

가장 큰 실익 물성 예측(Step 1)과 공정 요구(Step 2)를 분리해 두면, 공정 조건이 바뀌었을 때 DFT를 다시 돌리지 않고 몇 초 만에 재스크리닝됩니다. 건식 전극 공정은 아직 표준이 정립되지 않아 온도·전단 조건이 자주 바뀝니다. 그때마다 계산을 다시 하는 것과 프로파일만 갈아 끼우는 것의 차이가 이 기획의 실질적 가치입니다.

## 부록 — 관련 문서

| 문서 | 내용 |
| --- | --- |
| 본 문서 | 고분자 물성 예측 → 공정 요구 → 적합성 스크리닝 3단계 체계 |
| 05 건식음극바인더 기획서 | 용도 분리 · PFAS 게이트 · 판정 축 · 상용 대비 격차 |
| 01 RhoBench 기획서 | 전체 프로그램 목적 · 워크플로우 · 용어집 |
| 02 기술정의서 | 계산 파이프라인 · 산출 물성 · API · 한계 |