RhoBench   분자 물성 · DFT 워크벤치

기 획 서

RhoBench-DA — 건식 음극 바인더(PFAS-free) 스크리닝 전용 확장

상용 전산소재 플랫폼 수준의 바인더 후보 선별 체계 구축 방안

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026년 8월 |
| 문서 목적 | 기존 RhoBench를 «전해액 반응성»과 «건식 음극 바인더 스크리닝» 두 용도로 분리하고, 후자를 상용 프로그램 수준으로 보완하는 계획 수립 |
| 배경 | PFAS 규제(EU REACH 제한 제안)로 PTFE·PVDF 바인더 대체가 시급하며, 건식 전극 공정 전환과 맞물려 후보 탐색 범위가 급격히 넓어짐 |
| 대상 독자 | 소재 연구자 · 연구 기획 담당 · 전산 스크리닝 도입 검토자 |
| 현재 상태 | 1단계(용도 분리 + 판정 축) 구현 및 동작 검증 완료 — 4장 참조 |

# 목차

※ 목차의 쪽 번호는 Word에서 [Ctrl+A] → [F9] 를 누르면 갱신됩니다.

# 1. 배경과 문제 정의

## 1.1 왜 지금 건식 음극 바인더인가

리튬이온 배터리 전극은 오랫동안 «습식» 공정으로 만들어져 왔습니다. 활물질과 바인더를 NMP(유기용매) 또는 물에 풀어 슬러리를 만들고, 집전체에 코팅한 뒤 용매를 증발시키는 방식입니다. 이 방식은 용매 회수 설비와 긴 건조 라인이 필요해 전극 제조 원가와 에너지 소비의 큰 부분을 차지합니다.

«건식(dry) 전극» 공정은 용매를 아예 쓰지 않습니다. 바인더를 고온·전단 하에서 «피브릴화(fibrillation)»시켜 미세 섬유 그물을 만들고, 그 그물이 활물질 입자를 붙잡게 하는 방식입니다. 건조 공정이 사라져 설비와 에너지가 크게 줄어듭니다.

문제의 핵심 건식 공정에서 피브릴화가 되는 바인더는 사실상 PTFE 하나뿐이었습니다. 그런데 PTFE는 PFAS(과불화화합물)입니다. EU를 중심으로 PFAS 광범위 규제가 추진되면서, 건식 전극 공정을 유지하려면 «PFAS가 아니면서 피브릴화되는 바인더»를 찾아야 하는 상황이 되었습니다. 후보 물질군은 넓고(폴리올레핀·아크릴·다당류·이미드…), 하나하나 합성·평가하기에는 시간과 비용이 감당되지 않습니다. 계산 스크리닝으로 후보를 좁히는 것이 이 기획의 목적입니다.

## 1.2 전해액 스크리닝과 무엇이 다른가

기존 RhoBench는 전해액·첨가제 관점에서 만들어졌습니다. 같은 DFT 엔진을 쓰더라도 «무엇을 물어보는가»가 다르므로, 판정 축과 화면을 분리해야 합니다.

| 비교 항목 | 전해액 · 분자 반응성 (기존) | 건식 음극 바인더 (신규) |
| --- | --- | --- |
| 핵심 질문 | 양극·음극 양쪽 전위를 견디는가 | 음극 환원 조건을 견디면서 건식 공정을 통과하는가 |
| 1차 관문 | 없음 (모든 물질 계산) | **PFAS 해당 여부** — 구조만으로 즉시 탈락 판정 |
| 전기화학 | 산화 전위 + 환원 전위 모두 중요 | **환원 전위**가 결정적 (음극 0.05 V vs Li/Li⁺) 산화 전위는 부차적 |
| 열 조건 | 상온 전해액 (298 K) | **건식 공정 100~200 °C + 전단** |
| 기계적 요건 | 해당 없음 | **피브릴화 · 접착 · 팽창 대응** |
| 용매 관점 | 용매에 잘 녹아야 함 (용매화 유리) | 전해액에 **덜 녹아야** 함 (팽윤 저항) |
| 대상 구조 | 저분자 (모노머 · 첨가제) | 고분자 반복 단위 · 올리고머 |
| 비교 대상 전극 | NCM811 · LFP (양극) 중심 | 흑연 · Si · Li 금속 (음극) 중심 |

표 1-1. 두 용도의 판정 기준 차이 — 같은 엔진이라도 결론을 내는 방식이 다르다

특히 «용매화 에너지»는 두 용도에서 해석이 정반대입니다. 전해액 첨가제는 용매에 잘 녹아야 하므로 용매화 에너지가 크게 음수인 편이 유리하지만, 바인더는 전해액에 녹으면 전극이 무너지므로 덜 음수인 쪽이 유리합니다. 같은 숫자를 반대 방향으로 읽어야 하며, 이것이 화면을 분리해야 하는 이유입니다.

# 2. 목표

## 2.1 최종 목표

건식 음극용 PFAS-free 바인더 후보를 «합성 전에» 계산으로 선별해, 실험 대상을 관리 가능한 수로 좁히는 전용 스크리닝 도구를 갖춘다.

## 2.2 단계별 목표

| 단계 | 목표 | 판정 기준 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 용도 분리 | 전해액용·바인더용 프로그램을 독립 운용 | 두 서버가 결과·비밀번호를 공유하지 않고 동시 구동 | **완료** |
| 2단계 판정 체계 | 바인더 관점 판정 축과 후보 라이브러리 확립 | PFAS 게이트 + 절대 판정 2축 + 상대 축 4개 | **완료** |
| 3단계 화면 | 바인더 전용 스크리닝 화면과 순위표 | 후보 일괄 제출 → 스코어카드 → 순위 비교 | 설계 완료 |
| 4단계 정확도 | 고분자 특성 반영 (사슬 길이 · 얽힘 · 결정성) | 올리고머 수렴 확인, 문헌 물성과 대조 | 계획 |
| 5단계 확장 | 집전체 접착 · 기계 물성 · 대량 스크리닝 | 슬랩/MD 연계, 수백 종 자동 처리 | 장기 |

## 2.3 성공 지표

- 선별 효율 — 후보 100종 → 실험 대상 10종 이내로 축소

- 판정 신뢰도 — PTFE·PVDF(현행 표준)를 기준군으로 넣었을 때 예상 순위와 부합

- 처리량 — 후보 1종당 «빠름» 기준 수 분, 야간 배치로 수십 종 처리

- 재현성 — 계산 조건 전체가 결과와 함께 저장되어 수개월 뒤 동일 재현 가능

# 3. 상용 프로그램 대비 격차 분석

건식 바인더 스크리닝에 쓰이는 상용·준상용 도구(Schrödinger Materials Science Suite, BIOVIA Materials Studio, Gaussian+GaussView 조합 등)와 비교해 무엇이 이미 되고 무엇이 부족한지 정리합니다.

## 3.1 이미 갖춘 것

| 기능 | RhoBench 현황 | 상용 대비 |
| --- | --- | --- |
| DFT 전자구조 | PySCF · RKS/UKS · D3(BJ) · 밀도 피팅 | 동등 |
| 암시적 용매 | SMD (커스텀 용매 파라미터 등록 가능) | 동등 |
| 구조 최적화 · 진동수 | 해석적 Hessian · ZPE · 298 K 열보정 | 동등 |
| 산화/환원 전위 | 수직 · 단열 · ΔG 기반 3종, 기준 전극 환산 | 동등 |
| BSSE 보정 | counterpoise 전 결합·흡착 에너지에 적용 | 동등 (일부 상용은 선택 사항) |
| 결합 해리에너지 | 라디칼 재최적화 + ZPE·298 K 보정 | 동등 |
| 안장점 자동 교정 | 허수 모드 따라 변위 후 재최적화 | 동등 |
| 재현성 기록 | 버전·basis·수렴 임계값 전체 저장 | **우수** (상용도 수동 관리가 많음) |
| 비용 | 오픈소스 · 라이선스 0원 | **우수** |

## 3.2 부족한 것 — 보완 대상

| 격차 | 상용 프로그램 | RhoBench 현황 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고분자 사슬 모델 | 반복 단위 n을 늘려가며 물성 수렴 확인, 말단 효과 보정 | 모노머~3량체만 지원, 수렴 확인 절차 없음 | **높음** |
| 기계적 물성 | MD로 탄성계수 · Tg · 응집 에너지 밀도(CED) 산출 | 미지원 (분자 단위 DFT만) | **높음** |
| 용해도 파라미터 | Hansen/Hildebrand 파라미터로 팽윤 정량 예측 | 용매화 에너지 대용 (정성적) | **높음** |
| 표면·계면 | 주기적 슬랩으로 활물질·집전체 접착 정량화 | 대용 클러스터 — 상대 경향만 유효 | 중간 |
| 대량 스크리닝 | 수천 종 자동 파이프라인 · 워크플로 엔진 | 수동 제출, 동시 4건 상한 | 중간 |
| 구조 생성 | 고분자 빌더 (택틱성 · 분자량 분포 · 가교) | SMILES 올리고머화만 | 중간 |
| 기계학습 대리모델 | DFT 결과로 학습해 즉시 예측 | 미지원 | 낮음 (데이터 축적 후) |
| 규제 데이터 연동 | PFAS·REACH 목록 자동 대조 | 구조 기반 판정만 (목록 대조 없음) | 중간 |

표 3-1. 격차 분석 — 우선순위는 «건식 바인더 판정에 미치는 영향» 기준

우선순위를 이렇게 매긴 이유 바인더의 성패는 «분자 하나의 전자구조»보다 «사슬이 모여 만드는 성질»에서 갈립니다. 피브릴화·접착·팽윤은 모두 사슬 수준 현상입니다. 따라서 DFT 정확도를 더 올리는 것보다, 사슬 길이 수렴·응집 에너지·용해도 파라미터처럼 «분자에서 재료로 넘어가는 다리»를 놓는 쪽이 판정 신뢰도를 훨씬 크게 올립니다.

# 4. 1·2단계 구현 결과 (완료)

본 기획 수립과 함께 용도 분리와 판정 체계를 구현하고 동작을 검증했습니다.

## 4.1 용도 분리 — 두 프로그램 독립 운용

설치는 한 벌만 하고, 저장소와 포트를 분리해 두 개의 독립된 프로그램처럼 운용합니다. 결과·접속 비밀번호가 서로 공유되지 않습니다.

| 구분 | 전해액 · 분자 반응성 | 건식 음극 바인더 |
| --- | --- | --- |
| 실행 명령 | ./scripts/start.sh | ./scripts/start_binder.sh |
| 접속 주소 | http://localhost:8000 | http://localhost:8001 |
| 결과 저장소 | data/ | data-binder/ |
| 접속 비밀번호 | 독립 | 독립 |
| 계산 엔진 | 공용 (동일 PySCF 파이프라인) | 공용 |

### 검증 결과

두 인스턴스를 동시에 띄우고 확인한 실측값입니다.

8000 (전해액)   HTTP 200 · elyte 비밀번호 로그인 200 · 보유 작업 21건
                binder 비밀번호 로그인 401  ← 교차 접속 차단 확인
8001 (바인더)   HTTP 200 · binder 비밀번호 로그인 200 · 보유 작업 0건
                바인더 후보 16종 · 음극 기준 [흑연, 실리콘, 리튬 금속]

## 4.2 PFAS 판정 게이트

계산 전에 구조만으로 즉시 판정합니다. OECD(2021) 정의에 따라 완전 불소화된 메틸(-CF₃) 또는 메틸렌(-CF₂-) 탄소를 하나라도 포함하면 PFAS로 분류합니다.

| 판정 | 기준 | 예 |
| --- | --- | --- |
| PFAS 해당 | -CF₃ 또는 -CF₂- 포함 → PFAS-free 요건 탈락 | PTFE, PVDF, PFOA |
| 불소 함유 | C–F는 있으나 완전 불소화 탄소 없음 → 관할 기준 별도 확인 | 플루오로벤젠 |
| PFAS-free | 불소 미포함 | PE, PAA, CMC 등 |

검증: PTFE·PVDF·PFOA 조각은 PFAS로, 단일 불소 치환 방향족은 «불소 함유»로, 무불소 후보는 PFAS-free로 정확히 분류되는 것을 확인했습니다.

## 4.3 판정 축 체계

절대 기준으로 판정할 수 있는 축과, 후보끼리의 상대 순위로만 의미가 있는 축을 분리했습니다. 대용 클러스터 기반 흡착 에너지에 절대 기준을 붙이면 근거 없는 정밀도를 주장하게 되므로, 이 구분을 화면에도 그대로 노출합니다.

### 절대 판정 축 (통과/탈락 판정 가능)

| 축 | 지표 | 기준 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 환원 안정성 | 환원 전위 (V vs Li/Li⁺) ΔG 기반 우선 | 가장 가혹한 음극 전위 0.0 V (리튬 금속) 흑연·Si 0.05 V | 여유 ≥ 0.5 V → 양호 0~0.5 V → 주의 < 0 → 위험 |
| 열 안정성 | 최약 결합 BDE (298 K) | 건식 공정 180 °C + 전단 | ≥ 350 kJ/mol → 양호 300~350 → 주의 < 300 → 위험 |

### 상대 축 (후보 간 순위만 유효)

| 축 | 지표 | 유리한 방향 | 근거·한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 활물질 접착 | 흑연·Si 표면 흡착 에너지 평균 | 더 음수 | 대용 클러스터 모델 — 같은 모델끼리만 비교 |
| 사슬 간 응집 | 이량체 결합 에너지 | 더 음수 | 피브릴화·필름 형성에 필요하나 과하면 분산 불량 |
| 전해액 팽윤 저항 | EC/DMC 용매화 에너지 | 덜 음수 | 전해액에 덜 녹아야 전극 구조 유지 |
| 표면 극성 | 쌍극자 모멘트 | 클수록 | 극성 표면·집전체 상호작용 지표 |

## 4.4 후보 라이브러리

PFAS-free 후보 14종과 비교 기준군(현행 표준) 2종을 내장했습니다. 기준군을 함께 계산해야 «현행 PTFE 대비 얼마나 되는가»를 말할 수 있습니다.

| 계열 | 후보 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 폴리올레핀 | PE(UHMWPE) · PP | PTFE를 대체할 대표적 피브릴화 가능 바인더 — 건식 전극 1순위 |
| 아크릴 | PAA · PAN · PMA | PAA는 Si 음극 표준, PAN은 내열성·탄화 전구체 |
| 비닐 | PVA · PVAc | 수산기·에스터 극성, 수소결합 기반 자가치유 거동 |
| 고무 | SBR 스타이렌 · 부타디엔 단위 | 수계 표준 SBR의 경질·연질 세그먼트 |
| 폴리에터 | PEO | 이온 전도성 바인더 — 에터 산소가 Li⁺ 배위 |
| 다당류 | CMC · 알긴산 · 키토산 | 수계 음극 표준 및 Si용 천연 고분자 |
| 이미드 | PI | 내열성 최고 수준 — 건식 고온 공정에 유리 |
| **기준군** | PTFE · PVDF | 현행 표준이자 대체 대상 — 비교 기준으로 필수 |

# 5. 보완 계획 — 상용 수준으로

3.2절의 격차를 우선순위 순으로 해소하는 구체적 방안입니다.

## 5.1 [높음] 고분자 사슬 길이 수렴

무엇이 문제인가 지금은 모노머나 3량체 하나를 계산해 «이 고분자의 성질»이라고 말합니다. 그런데 HOMO/LUMO나 응집 에너지는 사슬이 길어지면서 값이 변하다가 어느 지점에서 수렴합니다. 수렴 전 값으로 후보를 비교하면 사슬 길이가 다른 후보끼리 불공정하게 비교됩니다.

### 구현 방안

- 반복 단위 n = 1, 2, 3, 5, 8로 자동 생성해 연속 계산

- 주요 지표(HOMO·LUMO·환원 전위·응집 에너지)의 n에 대한 변화를 곡선으로 표시

- 연속 두 점의 차이가 임계값 이하이면 «수렴»으로 표시하고 그 값을 대표값으로 채택

- 수렴하지 않으면 화면에 «미수렴 — 더 긴 사슬 필요» 경고 표시

- 말단기 효과 보정: 1/n 외삽으로 무한 사슬 극한값 추정

기대 효과: 후보 간 비교의 공정성 확보. 이것이 없으면 이후 모든 순위가 사슬 길이 artifact에 오염됩니다.

## 5.2 [높음] 응집 에너지 밀도와 용해도 파라미터

전해액 팽윤과 피브릴화 가능성을 정량화하는 표준 지표입니다. 상용 도구는 MD로 구하지만, DFT 기반으로도 유용한 근사가 가능합니다.

| 지표 | 정의 | 계산 방법 | 바인더에서의 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| CED 응집 에너지 밀도 | 단위 부피당 사슬 간 상호작용 에너지 | 이량체 결합 에너지 ÷ 반복 단위 부피 (vdW 부피는 RDKit로 산출) | 높을수록 필름 강도↑, 피브릴화 유리 |
| δ 용해도 파라미터 | √CED (Hildebrand) | CED에서 직접 유도 | 전해액 δ와 차이가 클수록 팽윤 적음 |
| δd·δp·δh Hansen 3성분 | 분산·극성·수소결합 기여 분해 | 분산 = D3 성분, 극성 = 쌍극자, 수소결합 = 주개·받개 수 기반 회귀 | 전해액과의 상용성을 3차원으로 판정 |

EC/DMC 전해액의 Hansen 파라미터는 문헌값으로 내장하고, 후보의 δ와의 거리 Ra를 계산해 «팽윤 위험» 지표로 제시합니다. Ra가 작을수록 잘 녹아 바인더로는 불리합니다.

## 5.3 [높음] 사슬 유연성 · 피브릴화 지표

피브릴화는 사슬이 전단 하에서 늘어나 섬유를 형성하는 현상입니다. 사슬이 지나치게 뻣뻣하면 늘어나지 못하고, 지나치게 유연하면 섬유가 유지되지 않습니다.

| 지표 | 계산 방법 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 주사슬 회전 장벽 | backbone 이면각을 30°씩 돌리며 에너지 스캔 (완화 스캔) | 낮을수록 유연 — 3~15 kJ/mol이 피브릴화 적정 범위로 알려짐 |
| 회전 자유도 밀도 | 회전 가능 결합 수 ÷ 반복 단위 중원자 수 (RDKit) | 계산 비용 0 — 사전 선별용 대리 지표 |
| 사슬 강성 근사 | 3량체·5량체 말단 거리 대비 윤곽 길이 | 지속 길이(persistence length) 대용 |

솔직한 한계 피브릴화는 본질적으로 사슬 얽힘과 결정성이 지배하는 «재료» 현상이고, 분자 단위 DFT로는 대리 지표까지만 갈 수 있습니다. 위 지표들은 «피브릴화가 될 것이다»를 예측하는 것이 아니라, «될 가능성이 낮은 후보를 걸러내는» 용도로 써야 합니다. 최종 확인은 실험 또는 MD가 필요합니다.

## 5.4 [중간] 집전체·활물질 접착 정량화

현재 흑연·Si는 대용 클러스터로 상대 비교만 가능하고, 구리 집전체는 아예 모델링되지 않습니다. 건식 전극에서 집전체 접착은 실패의 주요 원인이므로 보완 가치가 큽니다.

| 대상 | 현재 | 보완 방안 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 흑연 표면 | 나프탈렌 조각 | 코로넨(C₂₄H₁₂)으로 확대 — π 표면 근사 개선 | 낮음 |
| Si 표면 | Si₂H₆ | 수소 종단 Si 클러스터 확대 + 산화막(SiOx) 모델 추가 | 낮음 |
| Cu 집전체 | **없음** | Cu 클러스터 또는 외부 슬랩 코드(Quantum ESPRESSO) 연계 | 높음 |
| 정량화 | 상대 순위만 | 주기적 슬랩 계산으로 절대 흡착 에너지 확보 | 높음 |

## 5.5 [중간] 대량 스크리닝 파이프라인

- 배치 제출 — CSV·SMILES 목록을 올려 수십~수백 종을 한 번에 등록

- 단계적 필터 — ① PFAS 게이트(즉시) → ② RDKit 대리 지표(초 단위) → ③ 빠름 DFT → ④ 표준 DFT — 앞 단계에서 탈락한 후보는 비싼 계산을 하지 않음

- 야간 배치 — 예약 실행과 진행률 요약 리포트

- 중복 제거 — 동일 구조(정규화 SMILES) 재계산 방지

단계적 필터가 핵심입니다. 후보 100종을 모두 «표준» DFT로 돌리면 며칠이 걸리지만, PFAS 게이트와 대리 지표로 먼저 절반 이상을 걸러내면 실제 DFT 대상은 수십 종으로 줄어듭니다.

## 5.6 [중간] 규제 데이터 연동

- PFAS 목록 대조 — 구조 기반 판정에 더해 EPA·OECD 공개 목록의 CAS 번호 대조

- REACH 상태 — SVHC·제한 물질 여부 표시

- 근거 기록 — 판정 근거(어떤 정의·어떤 목록)를 결과에 함께 저장해 감사 대응

## 5.7 [낮음] 기계학습 대리모델

DFT 결과가 수백 건 축적된 뒤에 착수합니다. 축적 전에는 학습 데이터가 부족해 의미가 없습니다. RDKit 기술자 → DFT 지표 회귀로 후보 사전 순위를 즉시 제시하는 용도입니다.

# 6. 화면 설계 (3단계)

## 6.1 신설 화면

| 화면 | 역할 | 핵심 요소 |
| --- | --- | --- |
| 바인더 후보군 | 내장 라이브러리 + 사용자 후보 관리 | PFAS 배지(즉시 판정) · 계열 필터 · 일괄 선택 후 제출 |
| 스크리닝 실행 | 선택 후보를 한 번에 계산 제출 | 단계적 필터 설정 · 예상 소요 시간 · 진행률 |
| 스코어카드 | 후보 1종의 바인더 적합성 판정 | PFAS 게이트 → 절대 판정 2축(신호등) → 상대 축 원값 |
| 후보 순위 | 선택 후보 전체 비교 | 축별 순위표 · 기준군(PTFE) 대비 상대 위치 · 종합 등급 |

## 6.2 스코어카드 구성

한 화면에서 «이 물질을 쓸 수 있는가»에 답하도록 위에서 아래로 결론 → 근거 순으로 배치합니다.

| 영역 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 종합 판정 | 양호 / 주의 / 위험 + 한 줄 요약 (예: «PFAS 해당 — 요건 탈락») |
| ② PFAS 게이트 | 판정 배지 + 매칭된 구조 패턴 + 불소 원자 수 |
| ③ 절대 판정 | 환원 안정성 · 열 안정성 — 신호등 + 여유 마진 수치 + 기준 명시 |
| ④ 음극별 안정성 | 흑연 · Si · Li 금속 각각에 대한 통과 여부 |
| ⑤ 상대 축 | 접착 · 응집 · 팽윤 저항 · 극성 — 값 + 후보군 내 순위 |
| ⑥ 구조 | 3D 구조 · 전자구름 · MEP (기존 뷰어 재사용) |
| ⑦ 한계 고지 | 열역학 기준임 · 대용 클러스터 · 사슬 현상 미포함 명시 |

⑦ 한계 고지를 화면에 상설 배치하는 것이 중요합니다. 스크리닝 결과가 «판정»처럼 보이면 과신을 부르므로, 무엇을 근거로 한 판정인지 항상 함께 보이게 합니다.

## 6.3 설계 원칙 유지

기존 RhoBench의 디자인 시스템(색 토큰·타이포·레이아웃)을 그대로 따릅니다. 두 프로그램이 시각적으로 같은 계열로 보이되, 상단 배지와 강조색으로 용도를 구분합니다.

# 7. 실행 계획

## 7.1 일정

| 구간 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 완료 | 용도 분리 · PFAS 게이트 · 판정 축 · 후보 라이브러리 | server/binder.py · start_binder.sh · API 3종 |
| 1차 | 바인더 전용 화면 4종 · 스코어카드 · 순위표 | 사용 가능한 스크리닝 도구 |
| 2차 | 사슬 길이 수렴 · CED/용해도 파라미터 · 유연성 지표 | 후보 간 공정 비교 체계 |
| 3차 | 배치 스크리닝 · 단계적 필터 · 규제 목록 연동 | 수십~수백 종 처리 능력 |
| 4차 | 표면 모델 확대 · 슬랩 연계 · ML 대리모델 | 정량적 접착 예측 |

구간별 소요는 검증 범위에 따라 달라지므로 명시하지 않았습니다. 각 구간은 앞 구간 없이는 의미가 없는 순서로 배열되어 있습니다.

## 7.2 검증 전략

| 검증 대상 | 방법 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| PFAS 판정 | 알려진 PFAS·비PFAS 물질군 대조 | 오분류 0건 |
| 환원 안정성 순위 | 문헌상 음극 안정성이 알려진 바인더로 대조 | PE·PI가 상위, 부타디엔계가 하위로 나올 것 |
| 열 안정성 | 문헌 열분해 온도(TGA)와의 상관 | BDE 순위와 TGA 순위의 순위상관 유의 |
| 기준군 정합성 | PTFE·PVDF를 함께 계산 | 현행 표준이 상위권에 위치 (아니면 판정 축 재검토) |
| 사슬 수렴 | n 증가에 따른 지표 변화 | n=5~8에서 수렴 확인 |

기준군 검증의 의미 PTFE는 PFAS라서 «탈락»이지만, 바인더 성능 축(접착·응집·열안정성)에서는 상위권에 나와야 정상입니다. 실제로 현장에서 쓰이고 있기 때문입니다. 만약 PTFE가 성능 축에서도 하위로 나온다면, 그것은 PTFE의 문제가 아니라 **판정 축이 잘못 설계된 것**입니다. 이 검증이 전체 체계의 타당성을 가르는 관문입니다.

# 8. 한계와 전제

이 도구로 할 수 있는 일과 할 수 없는 일을 명확히 구분합니다. 스크리닝 결과를 인용할 때 함께 밝혀야 할 내용입니다.

| 항목 | 가능 | 불가능 · 주의 |
| --- | --- | --- |
| PFAS 판정 | 구조 기반 즉시 판정 (OECD 정의) | 관할별 규제 범위 차이는 별도 확인 필요 |
| 환원 안정성 | 열역학적 분해 가능성 순위 | SEI 형성에 의한 동역학적 보호 미포함 — «분해될 수 있다»이지 «못 쓴다»가 아님 |
| 열 안정성 | 결합 수준 분해 시작점 비교 | 실제 열분해는 산소·촉매·전단 등 복합 요인 |
| 접착력 | 후보 간 상대 경향 | 절대값 신뢰 불가 (대용 클러스터), 집전체 미모델링 |
| 피브릴화 | 가능성 낮은 후보 배제 | «피브릴화된다»는 예측은 불가 — 사슬 얽힘·결정성은 재료 현상 |
| 기계 물성 | **불가** | 탄성계수·Tg·인장강도는 MD 또는 실험 영역 |
| 가공성 | **불가** | 분산·혼련·롤 프레스 거동은 공정 영역 |

## 8.1 도구의 위치

이 도구는 «합성할 후보를 고르는» 단계에 씁니다. 후보 100종에서 실험할 10종을 고르는 데는 충분하지만, 그 10종 중 무엇이 최종 채택될지는 실험이 결정합니다. 계산은 실험을 대체하지 않고 실험 대상을 좁힙니다.

## 부록 — 관련 문서

| 문서 | 내용 |
| --- | --- |
| 기획서 (본 문서) | 건식 음극 바인더 스크리닝 확장 계획 |
| RhoBench 기획서 | 전체 프로그램의 목적·워크플로우·용어집 |
| 기술정의서 | 계산 파이프라인·산출 물성·API·한계 |
| 기술스택서 | 사용 기술과 선택 근거·설치 절차 |
| 디자인스택서 | 화면 설계 규칙·색·시각화 규칙 |
| 실행방법.md | 재부팅 후 실행·문제 해결 |